130 R

Rychle tuhnoucí lepidlo na obklady a dlažbu. Rychle tuhnoucí stěrka na podlahu.

Použití:

Pro lepení keramických a podlahových obkladů do tenkých uložení dle normy, pro vnější a vnitřní použití. Na minerální materiály, pohyblivá media jako polyuretany, sádrokartony, penetrovaná dřevotříska. Lze použít i na balkóny a vyhřívané podlahy nebo jako podlahová stěrka a vyspravovací tmel. V případě nutnosti nivelovat podlahu tenko vrstvě doporučujeme použít SMV nebo SMV-n

Podklad:

Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou například volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají pevnost v tlaku min. 9 MPa. Nahozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jakož i hrubé povrchy. Doporučené stáží cementových omítek je 28 dní.

Ředění:

Záměsová voda pro stěrkování:	0,28 l/kg

Záměsová voda pro lepení:	0,26 l/kg

Zpracování:

Suchou směs 130R rozmícháme ve vodě za stálého míchání vrtulí 2 minuty, necháme odstát 5 minut ,opět promícháme
1 minutu, poté lze směs použít. Lepidlo má rychlejší průběh tuhnutí, proto si rozdělat jen tolik kolik spotřebujete do 20 minut. Čerstvě nanesená malta se musí chránit, před rychlím vysušením (např. před slunečními paprsky). Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Technické parametry výrobku:

Mrazuvzdornost			cca 1600 kg/m3

Pevnost v tahu za ohybu		min. 2,0 MPa

Přídržnost			min. 1,0 MPa

Součinitel difúzní vodivosti	8,52x10-12±10%

Faktor difúzního odporu		23,2±10% µ

Mrazuvzdornost			min. 25 cyklů

Spotřeba:

Při stěrkování:		cca 1,5 kg/m2

Při lepení obkladu 	1,6-4,5 kg/m2 (záleží na velikosti obkladu)

Dodávky:

Dodávky se provádějí na EUR paletách v kbelíčcích 7 kg. Na paletě 100 ks

Skladování:

Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení všech podmínek záruční doba minimálně 6 - 12 měsíců.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Práce se provádí v rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

www.tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu do vydání nového