FASASIL

Bílá, nízkoviskozní mléčná kapalina s modrou fluorescencí. Silikonový penetrační nátěr pod silikonové fasádní barvy je nehořlavý a nejedovatý. Pouze u osob zvláště citlivých se může projevit mírná dráždivost. Odpařením vody z tenké vrstvy silikonové disperze se tvoří při teplotě vyšší než 5°C souvislý, hladký, slitý transparentní film vhodných pojivých vlastností. Film je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém a alkalické prostředí, v organických rozpouštědlech bobtná.

Použití:

Pro penetraci nasákavých podkladů před nanášením fasádních silikonových barev válečkem nebo štětkou jejich přídržnost k podkladu. Vhodné pro použití na zateplovací systémy nebo pro povrchové maltové a lepidlové směsi. Jako roztok se používá pro ošetření savých povrchů, zvláště ke snížení nasákavosti podkladových materiálů.

Ředění:

NEŘEDÍ SE !!!

Spotřeba:

Pro nasákavé materiály (zateplovaní systémy) - 100-150 ml/m2 .

Doba zasychání:

Při +20°C a relativní vlhkosti 65 % je po 1 hodině přetíratelný.

Skladování:

V původních obalech při teplotě +5°C až do +30°C je skladovatelnost minimálně 18 měsíců.

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

Platnost tohoto technického listu do vydání nového							www.tomesvsh.cz