## Technická dokumentace

## MRP/S/2, MRP/S/4

# Mnichovská hrubá omítka

### MRP/Speciál  je připravená zušlechtěná silikátová suchá omítka podle EN 988-1 v designu rýhovaná nebo vytahovaná

### POUŽITÍ:

Pro dekorativní tvorbu fasád s vnějším i vnitřním použitím, jako dekorativní omítka pro tepelně izolační systémy.

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

MRP/S je suchá malta ze skupiny  malt šlechtěných, vyrobená z vysoce hodnotných křemičitých písků a zrn, příslušných hydraulických pojidel a přesně sladěných zušlechťovacích látek. Obsahuje mikrovlákna, která zabraňují mikrotrhlinám v omítce. MRP/S je dle normy hydrofobní ( vodoodpudivá). Vyznačuje se vysokou přídržnost, dobrou zpracovatelností a vysokou vydatností a bělostí. Nejlépe se zpracovává ručně, ale může být zpracována i vhodnými omítacími nástroji.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost			cca 1500 kg/m3

Pevnost v tlaku:			1,9-2,5 MPa CS II

Pevnost v tlaku za ohybu		0,7-1,2 MPa

Přídržnost:				0,1-0,6 MPa

Součinitel difúzní vodivosti:		WO

Faktor difúzního odporu:		< 20μ

Mrazuvzdornost:			min. 25 cyklů

Zkoušky materiálů jsou prováděny dle normy EN 998-1

### PODKLAD POD OMÍTKU:

Základ omítky musí být minerální a savý. Omítky podklad musí být bez nečistot jako prachu, uvolněných částic, výklenků a nátěrů- Navazující podmítka se rovnoměrně napenetruje penetračním nátěrem Penetol.

### ZPRACOVÁNÍ - RUČNĚ:

Do vody se vsype směs dle vodního součinitele a mísí se po dobu 5 minut. Míchadlem nebo míchačkou rozmíchaná omítková malta musí asi 5 min. zrát k úplnému rozložení zlepšujících látek. Po uzrání se malta ještě jednou promíchá po dobu 1 minuty. Míchají se vždy celé obaly. Tloušťka nanášené omítky odpovídá nejlepšímu zrnu a provádí se hladítkem z nerezové oceli. Ochrana omítky, 24 hodin po aplikaci, před povětrnostními vlivy se provádí dle všeobecných štukatérských pravidel. Omítková struktura se provádí vodorovným, svislým nebo kruhovým stočením polyuretanovým nebo umělohmotným (ABS) hladítkem.

### ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při teplotách vzduch, podkladu pod +5°C a při očekávaném mrazu se nesmí omítat. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožku omyjeme mýdlem a vodou, pokožku ošetříme ochranným hydratačním krémem. Při vniknutí do očí vypláchneme proudem čisté vody a vyhledáme lékařskou pomoc. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchneme ústa vodou a vypijeme asi 2 litry vody. Ve vážných případech vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky se provádějí na paletách EUR po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 
min. 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti

### DOZOR:

MRP ve složení a výrobě podléhá vlastní a cizí kontrole.

### BAREVNÉ ODSTÍNY:

Základní provedení je sněhově bílé barvě. Barevné odstíny nátěrem dle vzorkovníku Tomeš a Alfa.

TYP		PRŮMĚR ZRNA		PŘÍDAVEK VODY		PLOCHA OMÍTKY Z 25KG

MRP		         2  mm			7,8 l				cca. 8,0 m2

MRP		         4 mm			6,3 l				cca. 6,5 m2

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového 						www.tomes-vsh.cz