## Technická dokumentace

## T/1, T/2

# Vrchní vnější a vnitřní hladká omítka

### „T“ je připravená zušlechtěná silikátová suchá omítka podle EN 998-1 v designu hladké jemné omítky.

### POUŽITÍ:

Pro hladkou tvorbu fasád i vnějším i vnitřním použitím, jako tvrdá šlechtěná omítka pro tepelně izolační systémy, nebo vyrovnávání nerovných ploch na starých omítkách, jako jednovrstvá omítka na tvárnice přesného zdění (Ytong, H+H).

### SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:

„T“ je suchá omítka, vyrobená z křemičitých písků a zrn, příslušných hydraulických pojidel  přesně sladěných zušlechťovacích látek. Obsahuje mikrovlákna, která zabraňují mikrotrhlinám v omítce. „T“ je dle normy hydrofobní (vodoodpudivá). Vyznačuje se vysokou pevností, přídržností, bělostí, dobrou zpracovatelností a vysokou vydatností. „T“ se nejlépe zpracovává ručně, ale může být zpracována i vhodnými omítacími nástroji.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Měrná hmotnost: cca 1500 kg/m3 Pevnost v tlaku: 1,9-2,5 Mpa – CS II Pevnost v tahu za ohybu: 0,7-1,2 Mpa Přídržnost: 0,1-0,6 Mpa | Součinitel difúzní vodivosti: WO Faktor difúzního odporu: μ≤ 20 Mrazuvzdornost: min. 25 cyklů zkoušky jsou prováděny dle normy EN 998-1 |
| --- | --- |

### PODKLAD POD OMÍTKU:

Základ omítky musí být minerální a savý. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Navazující podmítka se rovnoměrně a dostatečně předvlhčí nebo se napenetruje penetračním nátěrem Penetol nebo penetračním koncentrátem. V případě nesoudržného podkladu proveďte penetrační nátěr „penetračním koncentrátem“ v poměru 1:9.

### ZPRACOVÁNÍ – RUČNĚ

Do vody se vsype směs dle druhu omítky „T“ a misí se po dobu 3 minut. Míchadlem nebo míchačkou rozmíchaná omítková malta musí asi 5 minut zrát k úplnému rozložení zlepšujících látek. Po uzrání se malta ještě promíchá po dobu 1 minuty. Míchají se vždy celé obayly. Tloušťka nanášené malty by se měla pohybovat okolo 2 mm ( na stěrkové podklady). Při použití jako jednovrstvá omítka na přesné zdivo je nutno zdivo nejprve napenetrovat, tloušťka nanesené omítky je v tomto případě 3-4 mm. Nanesení malty a ochrana čerstvě nanesené malty před vlivy povětrnosti se provádí dle všeobecných štukatérských pravidel. Malta se nanáší hladítkem z nerez oceli a konečná úprava se provádí filcovým (molitanovým) hladítkem

### ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při teplotách vzduchu a podkladu pod 5 °C a při očekávaných mrazech se nesmí omítat. Práce se provádějí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při použití nebo vniknutím do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:

Dodávky se provádějí na paletách EUR - T/1 a T/3 po pytlích 25kg, T/2 po pytlích 30kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba min 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti.

### DOZOR:

T ve složení a výrobě podléhá stálé vlastní i cizí kontrole.

### BAREVNÉ ODSTÍNY:

Základní provedení je ve sněhově bílé barvě. Případně barevné odstíny lze vyrobit přetřením fasádní barvou.

TYP		PRŮMĚR ZRNA		PŘÍDAVEK VODY		PLOCHA OMÍTKY

T/1		         do 0,6 mm			7,0 l			           cca. 10,0 m2

T/2		       nad 0,6 mm			8,4 l			            cca 10,5 m2

T/3		       přesné zdivo			8,4 l 			        6 - 7m2/3 - 4 mm

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

www.tomes-vsh.cz

platnost technického listu do vydání nového