## Technická dokumentace

## MOZ 1,5 a 2,5 mm

# Mozaiková omítka

### MOZ je připravená zušlechtěná modifikovaná pastovitá jednosložková omítkovina složená v designu barevných křemičitých písků.

### POUŽITÍ:

MOZ je dekorativní akrylátová omítkovina, určena pro finální úpravu zateplovacích systémů, zvláště soklových partií, betonových panelů, sádrokartonových povrchu a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o vskutku povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava povrchu je hydrofobní s kapičkovým efektem a povrch zůstává dlouho čistý. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou. Nedoporučuje se aplikovat na vlhké, nebo mokré konstrukční podklady.

### SLOŽENÍ:

Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem (DIN) EN.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek:			min. 80%

Měrná hmotnost:				1,750 kg/m3

Nasákavost po zaschnutí:			0,00 l/m3

Součinitel tepelné vodivosti:			max. 0,7 W/mK

Přídržnost k betonu:				min. 1,1 MPa

### PODKLAD POD OMÍTKU:

Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkovina podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Navazující podmítka se rovnoměrně napenetruje penetračním nátěrem PENETOL min. 24 hodin před aplikací MOZ. K nátěru použijeme malířskou štetku nebo fasádní váleček. Pro rovnoměrné nanesení je lepší použít fasádní váleček.. V případě popraskaných ploch nebo nestejnorodých povrchů je nutné vystěrkovat pomocí stěrkové hmoty 3000, nebo 3010.

### ZPRACOVÁNÍ:

Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, s nepříliš vysokými otáčkami v délce trvání cca 0,5 min. takto připravená omítkovina je již připravená k aplikaci. V případě, že se zdá omítka pro aplikaci hustá, je možno ředit nalitím až 0,2 l čisté vody do kbelíku. Potom je ale nutné dolití do každého kbelíku, abychom dosáhli  celistvosti stěny. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí se nesmí dále opravovat nebo doškrabovat, neboť může vzniknout matný flek. Aplikujeme při teplotě 10-30°C. při nanášení je nutno chránit stěny před přímým slunečním svitem, mohlo by dojít ke slepotě materiálu.

### ZLÁŠTNÍ POKYNY

Přimíchání cizích látek  není dovoleno. Při potřísnění pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzivní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad 10°C. při dodržení suchého prostředí záruční doba min.12měsíců.

### DOZOR

MOZ ve složení a výrobě podléhá stálé  vlastní a cizí kontrole (TÚZ stavební)

TYP		PRŮMĚR ZRNA		VYDATNOST		OMÍTNUTÁ PLOCHA

MOZ		          1,5 mm		    3,0-3,5 kg/m2			cca.7,5 m2

MOZ		          2,5mm		    5,5-6,5 kg/m2			cca3,9 m2

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

Platnost tohoto technického listu do vydání nového								www.tomes-vsh.cz