## Technická dokumentace

## Penetrační nátěr a silikonové ředidlo

# Penesil

### Bílá nízkoviskózní profesionální nátěrová hmota s možností plného probarvení dle barevného vzorkovníku pod silikonové omítky, neředí se. Penesil - nátěr je nehořlavý a nejedovatý, pouze u osob zvláště citlivých se může objevit mírná dráždivost. Odpařením vody se vytvoří souvislý, lehce hrubozrnný nátěr jako podkladová vrstva pod silikonové omítky. Nutná teplota pro zpracování je od +5°C do +30°C. Nátěr je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém prostředí a v organických rozpouštědlech bobtná.

### POUŽITÍ:

Pro snížení nasákavosti a sjednocení podkladové vrstvy při aplikaci silikonových omítek. Speciálně vyvinutý jako penetrační podklad pro silikonové omítky LUX a PLUS. Zvlášť vhodné pro použití na stěrkové hmoty zateplovacích systémů se silikonovými omítkami.

### ŘEDĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

NEŘEDÍ SE! Spotřeba 240-250g/m2. V původních neotevřených obalech při teplotách +5-30°C je skladovatelnost minimálně 12 měsíců beze změny vlastností. Nutno chránit před mrazem a sluncem.

### BALENÍ:

Vyrábí se v balení 6 kg a 22 kg.

### UPOZORNĚNÍ

Před zahájením aplikace Penesilu je nutno okolní materiály zakrýt fólií nebo jinak chránit před nečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutné dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřísnění ihned omýt čistou vodou. Pokožku ošetřit ochranným hydratačním krémem na ruce

# Penesil – ředidlo

### Mléčná nízkoviskózní silikonová kapalina s modrou fluorescencí. „Penesil ředidlo“ se používá k naředění silikonové omítky +omítky při teplotě nad +25°C.

### POUŽITÍ:

Speciálně vyvinuté ředidlo pro silikonové LUX a PLUS omítky. Pro naředění silikonové omítkoviny, kdy řemeslník požaduje řidší konzistenci při samotné aplikaci - nanášení této hmoty. Tato situace nastává při vyšší okolní teplotě, nebo pokud dochází k prudkému vysychání povrchového filmu a nejde plynule zatáčet (dotvářet) omítku. Po naředění a následném vytvrdnutí dostává omítka zvýšenou ochranu proti klimatickým podmínkám (zvýšený kapičkový efekt).

### ŘEDĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Neředí se!!! Spotřeba 1- 2 dcl na 1 kbelík 25 kg. Pokud začnete přiřeďovat omítku je nutno takto pokračovat na celé stěně stejně. Může dojít k lehké barevné odlišnosti. Skladování v původních obalech při teplotách +5-30°C  minimálně 12 měsíců beze změny vlastností. Nutno chránit před mrazem a slunečním zářením.

# Penetol

### Bílá nízkoviskózní profesionální nátěrová hmota s možností plného probarvení dle barevného vzorkovníku pod akrilátové omítky a silikátové (šlechtěné) omítky, neředí se. Penetol - nátěr je nehořlavý a nejedovatý, pouze u osob zvláště citlivých se může objevit mírná dráždivost. Odpařením vody se vytvoří souvislý, lehce hrubozrnný nátěr jako podkladová vrstva pod akrilátové, nebo silikátové (šlechtěné) omítky. Nutná teplota pro zpracování je od +5°C do +30°C. Nátěr je nerozpustný ve vodě, velmi odolný ve vlhkém prostředí a v organických rozpouštědlech bobtná.

### POUŽITÍ:

Pro snížení nasákavosti a sjednocení  podkladové vrstvy pro exteriérové i interiérové použití. Při aplikaci akrilátových a silikátových (šlechtěných) omítek.. Zvlášť vhodné pro použití na stěrkové hmoty zateplovacích systémů s akrylátovými a silikátovými (šlechtěnými) omítkami.

### PODKLAD A ZPRACOVÁNÍ

Natírané plochy musí být čisté a suché. Penetol se neředí. Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo válečkem. Během nanášení je nutné zpracovávaný materiál neustále promíchávat, aby si udržel stejnou konzistenci. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C. Doba schnutí minimálně 3-6 hodin, dle okolní teploty a vlhkosti. Spotřeba 240-250g/m2. Po ukončení práce je nutno nářadí okamžitě důkladně vyčistit v čisté vodě.

### DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ

Dodávky se provádějí v kbelíkách po 6 nebo 22 kg. Nutno chránit před mrazem a slunečním zářením v teplotě nad 5°C-30°C. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba 12 měsíců.

### UPOZORNĚNÍ

Před zahájením aplikace Penetolu je nutno okolní materiály zakrýt fólií nebo jinak chránit před nečištěním. Zákaz cizích příměsí. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Je nutné dodržovat hygienu práce. Nežádoucí potřísnění ihned omýt čistou vodou. Pokožku ošetřit ochranným hydratačním krémem na ruce

Tomeš – Výroba stavebních hmot s.r.o.

Táborová 888, 468 51 Smržovka

Tel.: 483 382 858, fax: 483 392 565

Podniková prodejna: 483 392 564

E-mail: obchodní@tomes-vsh.cz

prodejna@tomes-vsh.cz

platnost tohoto technického listu platí do vydání nového						www.tomes-vsh.cz